M A T E R I Á L O V Ý  L I S T

# P O L Y T A N

Definice: POLYTAN je  polymerní  systém  na  bázi  polyuretanu se  zabudovanými

specielními aditivy, jež zaručují tomuto materiálu mimořádné mechanické

parametry a odolnost.

PolyPLASTY s.r.o.

divize Jaroměř

Husova 114

551 01 Jaroměř

Tel. : 00420-491841111

Fax : 00420-491813591

E - mail : medek@polyplasty.cz

http : //www.polyplasty.cz

- Fyzikálně – mechanické vlastnosti

- Chemická odolnost materiálu

- Poznámky – vysvětlivky

1) Fyzikálně – mechanické vlastnosti

| Základní vlastnosti | Podm. stanovení | Jednotky | POLYTAN 65 | POLYTAN 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hustota | DIN 53 479 | G/cm³ | 1,260 | 1,260 |
| Tvrdost (stupnice Shore A) | ASTM D2240 | °ShA | 60±3 | 80±3 |
| Pevnost v tahu | ASTM D412 | Kg/cm² | 30 | 40 |
| Tažnost | ASTM D412 | % | 600 | 600 |
| Max teplota krátkodobá |  | °C | 100 | 100 |
| Max teplota dlouhodobá |  | °C | 80 | 80 |
| Min teplota dlouhodobá |  | °C | -30 | -30 |

2) Chemická odolnost materiálu

|  | POLYTAN 65 | POLYTAN 80 |
| --- | --- | --- |
| Benzin | 1 | 1 |
| Etylalkohol | 1 | 1 |
| Minerální oleje | 1 | 1 |
| CH2Cl2 | 5 | 4 |
| Ropa | 1 | 1 |
| CCl4 | 3 | 2 |
| C2H5 O C2H5 | 2 | 2 |
| CS2 | 2 | 2 |
| CH3 CO CH3 | 3 | 3 |
| CH3 COO CH3 | 3 | 3 |
| Tuhy | 1 | 1 |
| Voda | 1 | 1 |

3) Vysvětlivky

1	-	odolnost výborná – materiál bez stop napadení

2 	- 	odolnost dobrá     - materiál není napaden, mohou nastat povrchové

změny

3	-	odolnost průměrná – částečné napadení materiálu, nevhodné použít na

velmi namáhané díly

4	-	odolnost slabá – materiál silně narušen, nedoporučuje se

5	-	odolnost nevyhovující – dochází k destrukci materiálu

Naměřené hodnoty jsou orientační a jsou sestaveny na základě současných zkušeností a znalostí, jsou ovlivněny podmínkami zpracování.